| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 005 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверить стеклотекстолит на наличие ярлычка и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |
|  | соответствие чертежу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проверить поверхность внешним осмотром. Не допус- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 2 |  |  |  |  | Визуальный осмотр |  |  |  |  |  |  |
|  | каются пузыри и посторонние включения, а также на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | личие лаковой пленки и смазки. Допускаются рябины, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | риски, отдельные вмятины не нарушающие целост- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ность фольги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разметить листы на заготовки 175205 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Стол рабочий цеховой |  |  |  |  |  |  |  | Линейка металлическая измерительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0-500 ГОСТ 427-75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Резать листы на полосы размером 175 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Ножницы настольные цеховые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вырубить заготовку печатной платы размером |  |  |  |  |  |  |  |  | Штамп Ш-03А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Снять заусеницы по контуру полосы 175205 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Напильник 2820- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0021 ГОСТ 1465-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Сверлить базовые отверстия |  |  |  |  |  |  |  |  | Сверлильный станок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 015 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Очистить поверхность заготовки от окислов |  |  |  |  |  |  |  |  | Оправка |  |  |  |  |  |  |  | Наждачная бумага |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Промыть поверхность заготовки проточной водой |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 м |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обезжирить поверхность заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  | Венская известь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Сушить заготовку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Декапировать заготовку |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 раствор HСe 3 м . |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Промыть в проточной воде |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение рисунка печатной платы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 020 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нанести на поверхность заготовки светочувстви - |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 м |  | Рекомендуется использовать светочувстви - |  |  |  |  |  |  |
|  | тельный слой раствора методом погружения. |  |  |  |  |  |  |  |  | для нанесения эму- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тельную эмульсию на основе поливинилово - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | льсии. Ванна с бор- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | го спирта 4м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | товым отсосом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф 2ШНШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30м |  | Сушку проводить с обеспечением интенсив- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТУ46-22978-81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ного удаления продуктов испарения при |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t=40С |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проверить качество нанесения светочувствительного |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний осмотр |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 4 |  |  |  |  | Не допускаются подтеки и неравномерности |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | слоя. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Экспонировать изображение рисунка схемы |  |  |  |  |  |  |  |  | Вакуумная рамка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лампа ПРК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проявить изображение |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна с душевым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проявление в теплой воде 205С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | устройством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Окрасить изображение |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Раствор метилвиолета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 020 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20с |  | Промыть холодной водой (10 - 20С) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверить визуально качество проявления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 4 |  |  |  |  | Не допускается подтравов и вуали на изобра- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | жении. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дубить химически |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  | Андигрид |  |  |  |  | Температура раствора 20  3С, 7м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Хромовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Промыть холодной водой |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дубить термически |  |  |  |  |  |  |  |  | Печь сушильная с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | циркуляцией возду- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2ч |  | Время 90 м при =140С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проверить качество и точность нанесения рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Микроскоп МБС-2 |  |  |  |  | Изображение рисунка должно быть без раз - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 10 |  |  |  |  | мытостей, протравов, трещин. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нанесение защитного слоя лака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 025 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зачистить поверхность заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  | Стол рабочий цехо- |  |  |  |  |  |  |  | Известь полиро- |  |  |  |  | Зачистку вести не повреждая защитного слоя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вой |  |  |  |  |  |  |  | вальная, тампон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна с душем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Декапировать |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна с бортовым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кислота соляная 10 раствор HCe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отсосом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Нанести слой лака |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф вытяжной, |  |  |  |  |  |  |  | Пульверизатор |  |  |  |  | Толщина слоя лака 50 – 70 мкм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ванна, стойка |  |  |  |  |  |  |  | Лак ХСЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф 2ШНЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т=30С, Т=60 м |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверить качество нанесения лака визуально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 2 |  |  |  |  | Слой должен быть сплошным |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сверлильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 030 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  | Сверлильный станок КП-7511 |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поместить заготовку печатной платы в кондуктор |  |  |  |  |  |  |  |  | Кондуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сверлить монтажные отверстия  1,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Станок КП-75-11 |  |  |  |  |  |  |  | Сверло 1,0 мм |  |  |  |  | Согласно чертежу печатной платы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сверлить монтажные отверстия  0,8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Станок КП-75-11 |  |  |  |  |  |  |  | Сверло 0,8 мм |  |  |  |  | Согласно чертежу печатной платы |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверить качество сверления отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 4 |  |  |  |  | Не допускается отслоение фольги в местах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выхода сверла на контактные площадки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическое меднение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 035 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обезжирить заготовки платы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  | Тампон, перчатки |  |  | 2м |  | Допускается применение стирального |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | резиновые |  |  |  |  | порошка «Лотос» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна с душем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  | Промыть горячей водой |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подтравить поверхность меди на торцах контактных |  |  |  |  |  |  |  |  | Кювета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30с |  | Кислота серная |  |  |  |  |  |  |
|  | площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  | Проточная вода |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Декапировать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10м |  | Кислота соляная |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна с душем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10м |  | Проточная вода |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сенсибилизировать поверхность заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4м |  | Олово двухлористое Т=203С |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Активировать в растворе PdCe2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  | Палладий |  |  | 3м |  | Т=203С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | хлористый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  | Вода дисцилирован- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химическое меднение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 035 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Провести химическое меднение |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30м |  | Медь арнокислая, никель хлористый, форма- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лин. Т=203С |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  | Формалин |  |  | 2м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проверить качество слоя меди в отверстиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Микроскоп МБС-2 |  |  |  |  | Слой меди в отверстиях должен быть плот- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ным, без рзрывов. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Удалить слой лака |  |  |  |  |  |  |  |  | Скальпель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проверить качество удаления лака визуально |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 4 |  |  |  |  | Защитный слой не должен иметь поврежде- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ний |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гальваническое меднение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 040 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Защитить поверхность заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  | Хлопчатобумажный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  | Известь полировальная |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тампон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна с душем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Декапировать |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% раствор HCe, 3 м |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Провести гальваническое меднение заготовок |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6м |  | Электролит на основе CuSo4 , j=5 А/дм2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Толщина меди в отверстиях не менее 25 мкм |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Промыть горячей водой |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  | Температура воды 70 - 80С |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До полного высыхания |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проверить качество меднения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Микроскоп МБС-2 |  |  | 1м |  | Покрытие должно быть сплошным, без меха- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нических повреждений и отслоений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гальваническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 045 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Покрыть сплавом олово-свинец |  |  |  |  |  |  |  |  | Гальваническая |  |  |  |  |  |  |  | Фтороборат олова, |  |  | 3м |  | Раствор приготовить на дисцилированной |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установка |  |  |  |  |  |  |  | фтороборит свинца, |  |  |  |  | воде. J=0,5 А/дм2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | борная кислота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  | Проточная вода |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  | Горячая вода |  |  | 2м |  | Т=70 - 80С |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверить качество металлизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Микроскоп МБС-2 |  |  | 2м |  | Покрытие должно быть сплошным светло- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | серым |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удаление фоторезиста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 050 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удалить защитный светочувствительный слой |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5м |  | Кислота щавелевая Температура раствора |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75С |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  | Горячая вода |  |  | 2м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф 2ШНЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Травильная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 055 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Травить заготовки |  |  |  |  |  |  |  |  | Агрегат для двух- |  |  |  |  |  |  |  | Пинцет |  |  | 5м |  | Хлорное железо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стороннего травле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф 2ШНЖ |  |  |  |  |  |  |  | Пинцет |  |  | 2м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверить качество травления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 10 |  |  | 2м |  | Проверить на соответствие чертежа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплавление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 060 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обезжирить |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3м |  | Тринатрий фосфат (сода) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3м |  | Горячая вода |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3м |  | Проточная вода |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Осветлить |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2м |  | Тимочевина, кислота соляная, спирт этило- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вый |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Промыть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  | Проточная вода |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф 2ШНЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проверить качество осветления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 2 |  |  |  |  | Покрытие должно быть равномерным |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флюсование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 065 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Флюсовать |  |  |  |  |  |  |  |  | Ванна с крышкой |  |  |  |  |  |  |  | Флюс ФКТ |  |  | 1м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | переносная маска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Маска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3м |  | Температура 18 - 20С |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверить качество |  |  |  |  |  |  |  |  | Лупа 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплавление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 070 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплавить |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка оплавле - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Режим подбирается опытным путем |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния плат инфра - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | красным излуче - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проверить качество оплавления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  | Покрытие должно быть сплошным |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 075 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обработать печатную плату по контуру 170200 |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление, |  |  |  |  |  |  |  | Мерная линейка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удалить заусенцы |  |  |  |  |  |  |  |  | Стол монтажный, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тиски |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверить на соответствие чертежа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маркировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 080 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обезжирить поверхность |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф вытяжной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1м |  | Спирт этиловый |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ш2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  | Шкаф Ш2Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нанести маркировку |  |  |  |  |  |  |  |  | Рейсфедер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10м |  | Краска МКЭ4,МК76 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сушить |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На воздухе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |

| Инв.№подл. |  | Подпись и дата |  |  | Взам. инв. № |  |  | Инв. № дубл. |  |  | Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер операции |  |  | 085 |  | Плата печатная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер перехода | Содержание перехода |  |  |  |  |  |  |  |  | Приспособление (код, наименование) |  |  |  |  |  |  |  | Измерительный инструмент (код, наименование) |  |  | Процент контроля |  | Особые указания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контролировать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контролировать параметры печатной платы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с ОСТ4ГО.077.000 и |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чертежу печатной платы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. | Подпись |  | Дата |  |  |  | Изм. | Лист |  | № докум. |  |  | Подпись | Дата |  | Изм. |  | Лист |  | № докум. | Подпись | Дата |  |