| Контейнер 1 Контейнер 1 Чашка 1 Контейнер 1 Вскрытие тары с Gd2O3 |  |  |  | Взвешивание Gd2O3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чашка 2 1 Чашка 1 2 |  |  |  |  |  |
| Контейнер 2 Чашка 2 Контейнер 2 Вскрытие тары со Sc2O3 |  | Прокаливание |  | Взвешивание Sc2O3 |  |
| Чашка 3 Контейнер 2 3 |  |  |  |  |  |
| Контейнер 3 Контейнер 3 Контейнер 3 Чашка 3 Вскрытие тары с Ga2O3 |  |  |  | Взвешивание Ga2O3 |  |
| Чашка 4 4 |  |  |  |  |  |
| Контейнер 4 Контейнер 4 Контейнер 4 Чашка 4 Вскрытие тары с Nd2O3 |  |  |  | Взвешивание Nd2O3 |  |
| Чашка 5 Чашка 3 Чашка 4 3 4 |  |  |  |  |  |
| Чашка 5 Прессовка шихты |  | Взвешивание шихты |  | Перемешивание навесок |  |
| Чашка 1 Чашка 2 1 2 Затравка |  |  |  |  |  |
| Тигель 1 Твердофазный синтез |  | Наплавление шихты в тигель |  | Затравление |  |
| Контейнер 5 |  |  |  |  |  |
| Отжиг |  | Отрыв кристалла |  | Рост кристалла |  |
| Тигель 1 Масло Подложка |  |  |  |  |  |
| Конуса Извлечение кристалла |  | Крепление кристалла |  | Резка кристалла |  |
| Масло | Пиццеин |  |  |  |  |
| Подложка Смешение с новым | Пиццеин | Очистка пиццеина | Пиццеин | Съем заготовки |  |
| Ручка Этикетка Вата |  |  |  |  |  |
| Вата Маркировка и упаковка |  | Контроль оптического качества |  | Протирка кристалла |  |