Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Организация надзора за состоянием каната. Крановые канаты относятся к ответственным элементам грузоподъемной установки, от состояния которых зависит работоспособность крана в целом. При эксплуатации необходимо ежедневно поддерживать оборудование, которое связано с работой каната, в хорошем техническом состоянии.

При заклинивании вертлюга подвески крюка обыкновенные канаты будут раскручиваться, а некрутящиеся канаты, наоборот, закручиваться, и то и другое снижает их долговечность. Необходимо следить за тем, чтобы канаты не задевали за выступающие части стрелы и других крановых деталей.

Преждевременное изнашивание каната, особенно при использовании механизмов на переработке минерально-строительных материалов и земляных работах, является результатом влияния окружающей среды и коррозии. Содержащиеся в воздухе твердые минеральные частицы оседают на смазочный материал каната, отчего увеличивается износ блоков, барабана и канатов.

Наблюдения автора за большим числом канатов, пришедших в негодность, показали, что канаты выходят преждевременно из строя часто вследствие загрязненности смазочного материала, повышенного истирания проволок.

Чтобы увеличить долговечность эксплуатируемых канатов, необходимо строго соблюдать периодичность их смазывания и выполнять все требования. Особенно следует следить за очисткой канатов перед смазыванием и состоянием поверхности в первые дни после него. При отсутствии смазочного материала на канате или неправильном выборе его внутрь каната может попасть влага, что приведет к внутренней и внешней коррозии. Возникновение внутренней ...коррозии очень опасно, так как ее нельзя обнаружить визуально, и уменьшение площади поперечного сечения каната, несущего груз, происходит незаметно.

Чаще коррозия начинается в той части каната, которая перегибается на блоке или барабане и на соединительных участках каната, например, у коуша. Канаты, работающие во влажных или коррозийных условиях, надо смазывать специальной антикоррозионной смазкой. Кроме того, необходимо усилить контроль за состоянием его поверхности. Также часто коррозия возникает тогда, когда оборудование длительное время не работает. Отсюда следует необходимость освидетельствования таких канатов во избежание преждевременного изнашивания или аварийных случаев.

Вантовые канаты 2—3 раза защищают масляной краской с соответствующей грунтовкой свинцовым суриком. Можно рекомендовать трехразовое покрытие битумом. Эти меры предотвращают коррозионное растрескивание. В условиях малого истирания проволок можно применять оцинкованные канаты. Они меньше поддаются коррозии.

За состоянием и работой каната организуется надзор с первого дня его навешивания. На каждом кране для этого имеется прошнурованный и скрепленный печатью журнал (паспорт) наблюдений, в который вносят исходные параметры из акта-сертификата по навешенному канату, дату навески (и снятия) и систематически делают все замечания, связанные с изменением состояния каната в процессе его эксплуатации. Для накопления эксплуатационных статистических данных с целью использования их при расчете нормативных сроков службы и годовой потребности в канатах рекомендуется отделами механизации (главного механика) вести специальные 1 наблюдения за работой канатов

Периодичность осмотра канатов обслуживающим персоналом. Проверка технического состояния каната и канатно-блочной системы заключается в техническом осмотре и определении их работоспособности. Перечень основных мероприятий по проверке в целом по крану составляется заводом-изготовителем и корректируется на предприятиях в зависимости от режима и конкретных условий работы крана.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Для крановых канатов и канатно-блочных систем могут быть установлены следующие виды технического обслуживания (ТО): ежесменное, еженедельное, ежемесячное и один раз в три месяца. Ежесменное ТО проводят перед началом и после окончания грузовых работ, а также и в течение смены (осмотр канатов с целью проверки - нет ли спаданий их с блоков и барабанов, а также работоспособности канатоукладчиков и др.). Еженедельное ТО заключается в проверке изнашивания и дефектов канатов. Ежемесячное ТО совмещают с еженедельным и дополнительно проверяют детали канатных замков и др. При ТО один раз в три месяца рекомендуется проверить работоспособность канатных 'блоков, направляющих роликов, канатоукладчиков, предохранительных устройств на концевых блоках стрелы и др.

Смазывание канатов и канатно-блочной системы. Эксплуатация грузоподъемных кранов показывает, что крановщики очень часто пренебрегают правилами смазывания канатов и считают, что заводского смазывания сердечника каната достаточно для всего срока службы каната. Это в корне неправильно. Канат, как и любая деталь крана, требует смазывания. Только систематическое смазывание дает возможность повысить долговечность канатов на грузоподъемных кранах. Слой смазочного у материала защищает канат от попадания влаги и образующейся коррозии (ржавления), уменьшает трение между поверхностью каната и канавками блоков барабана, а также снижает внутренние трения между проволоками каната и прядями.

Стальные канаты при изготовлении на заводе тщательно смазывают снаружи и внутри. Однако в процессе эксплуатации смазочный материал из пенькового сердечника выдавливается, поэтому в процессе эксплуатации требуется восстанавливать потерянный смазочный материал. Для грузовых канатов рекомендуется периодичность смазывания один раз в 10 дней.

При ежемесячном профилактическом обслуживании или ремонте с остановкой крана желательно снять канаты и прокипятить в ванне со смазочным материалом. Канаты грейфера смазывают один раз в четыре дня, а канаты механизмов изменения вылета стрелы — один раз в месяц.

Канатный смазочный материал должен удовлетворять следующим требованиям: обладать высокими вяжущими свойствами, не стекать с каната и не отставать при проходе через блоки; хорошо смазывать канат и проникать в центр пряди; не содержать кислых и щелочных составных частей; не впитывать влагу; не затвердевать под влиянием времени; обладать противогнилостными свойствами (для канатов с пеньковыми сердечниками); растворяться в газолине при очистке каната; не изменять коллоидной структуры при повторных нагреваниях и охлаждениях.

В настоящее время на большинстве канатных заводов стальные канаты при изготовлении смазывают универсальной смазкой 39у. Эта смазка не во всех случаях удовлетворяет эксплуатационным требованиям. При низ-кик температурах (до —25° С) затвердевает и растрескивается (практических при —14° С), при высоких— вытекает и налипает на ролики и ручьи блока, что в итоге затрудняет нормальную эксплуатацию, а иногда приводит к простоям кранов (для очистки блоков от забившегося смазочного материала).

Для районов с умеренным климатом применяют и другие смазочные материалы — НМЗ-3 и НМЗ-4. Разработана и выпускается канатная смазка БОЗ-1. Последние смазки по сравнению со смазкой 39у обладают лучшей адгезией, но имеют недостаток — незначительную морозостойкость. Для районов с холодным климатом рекомендуются смазки Торсиол-35 (технологическая) и Торсиол-35Э (наносят в процессе эксплуатации при температуре замерзания ниже -35° С). Смазку Торсиол-55 рекомендуют для канатов, работающих в районах с холодным климатом и температурой замерзания до 60° С.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Эти две смазки имеют сравнительно высокую стоимость, но обладают, рядом преимуществ повышенной (в 1,5— 2 раза) адгезией с поверхностью металла, лучшими защитными свойствами в условиях агрессивных сред и меньшим поглощением пыли.

Канатные смазки 39у, НМЗ-3, НМЗ-4, БОЗ-1, Торсиол-35, Торсиол-35Э, Торсиол-55 и другие — тугоплавкие, наносится на канат в расплавленном (нагретом до температуре 85—100° С) виде. Время застывания на канате—несколько секунд.

В настоящее время предприятия в качестве эксплуатационной канатной смазки используют (соответственно и заказывают) перечисленные стандартные смазки. При отсутствии их можно рекомендовать канатные смазки, изготовленные на основе битумов и гудронов. Они хорошо удерживаются при больших центробежных силах. Примерный состав для изготовления экспериментальных

смазок (мазей):

1) битум БН 46%, гудрон 14%, петролатум 23%, индустриальное масло (машинное «С») 17%;

2) масляный гудрон 65%, битум 10%, канифоль 10%, технический вазелин 10%, графит 3%, озокерит 2%;

3) петролатум 40%, нефтяной битум 10%, канифоль , 10%, остальное—масляный гудрон или мазут;

4) солидол 88%, битум 6%, графит 4%, канифоль 2% (летняя смазка);

5) вязкое нефтяное масло 60% (цилиндровое), битум. 40% (Летняя смазка);

6) полугудрон 80%, битум 20% (зимняя смазка);

7) кумароновая смола 30 весовых частей, канифоль 15 весовых частей (летняя смазка);

8) мазут 55%, битум 45% (зимняя смазка);

9) легкое нефтяное масло 90%, графит 5%, битум 3%, канифоль 2% (зимняя смазка).

Если нет канатной и консистентной мази, разрешается до их получения смазывать канаты вискозином, очищенным натуральным дегтем, осевым Л или осевым 3 маслом. Качество мазей зависит от способов их хранения. Смазочные вещества нужно хранить в сухом помещении. Нельзя смешивать различные сорта масел и допускать загрязнение их пылью и абразивными веществами. При переливании их необходимо подогревать, а чтобы не попала пыль, следует пользоваться перекачивающими устройствами. Перед повторным смазыванием канат надо очистить от грязи и старого смазочного материала. Одновременное применение для одного каната смазочных материалов различных составов не рекомендуется (нельзя и смешивать разные сорта). Смазочный материал желательно приобретать на нефтезаводах или изготовлять в объемах, не превышающих полугодовую потребность. Периодически канатную смазку необходимо подвергать химическому анализу на отсутствие кислоты и щелочи (исключать источник коррозии).

Смазывание канатов крайне необходимо. В то же время в смазочном материале накапливаются абразивные вещества. Поэтому если периодически не очищать канат, то усиливается его износ от так называемой «абразивной смазки». Очищать можно металлическими щетками, специальными приспособлениями (рис. 56), сжатым

Рис. 1. Приспособление для очистки канатов:

1, 2 — разъемные части; 3 — щетки; 4 — канат

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

воздухом, промывкой газолином, бензином или бензолом, но не керосином, который приводит к коррозии каната (ржавлению). Очищать канаты из оцинкованной проволоки металлическими щетками или сжатым воздухом с песком запрещается (это ведет к повреждению цинкового покрытия). После очистки канатов необходимо (причем обязательно) их протереть обтирочным материалом, смоченным в бензине или бензоле.

Для смазывания вертикально подвешенных канатов применяют разъемную ванну, снабженную двумя блоками (рис. 2). Приспособление перед смазыванием монтируют на канате 1 (соответственно закрепляют на металлоконструкции крана), после чего в ванну 2

Рис. 2. Смазывание вертикально перемещающихся канатов

Рис. 3. Смазывание канатов, перемещающихся под углом

Рис. 4. Ванна для смазывания канатов

заливают подогретый смазочный материал 3. Канат, перемещаясь в ванне, направляется роликами 4. Смазочный материал распределяется равномерно по всей поверхности благодаря многократному пропусканию каната и наличию маслосъемного войлочного уплотнения 5.

Канаты, расположенные под определенным углом (например, от барабана к концевому блоку), можно смазывать с помощью приспособления, показанного на рис. 58. Оно

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

состоит из ванны 2 и направляющего блока 3, погруженного на Уз радиуса в разогретый смазочный материал. Скобой 4 приспособление неподвижно крепят к раскосу стрелы. При обратном движении каната 1 излишки смазочного материала снимаются маслосъемни-ком 5.

Канаты, снятые с крана, смазывают в специальной ванне с подогревом (рис. 59).

Кроме рекомендованных видов смазочных устройств, смазывать канаты можно также еще двумя способами:   капельным способом (рис. 60) и смазыванием распылением. В первом случае смазочный материал соответствующей вязкости заливают в бачок, расположенный непосредственно над движущимся канатом. Бачок снабжен капельницей. Во втором случае капельницу заменяют на распылитель, работающий от сжатого воздуха.

Рис. 5. Приспособление для капельного смазывания

Процесс смазывания каната во время работы и в первом и во втором случаях автоматизирован. Канаты, снятые с крана, можно прокипятить в смазочном материале или в смеси 10: 1 машинного масла и порошкообразного графита. Это увеличивает долговечность грузовых канатов.

Если смазочных устройств нет и нельзя осуществить механизированное смазывание, нужно смазывать канат периодически вручную с помощью пеньковой пряжи или поливкой. Особенно обильно нужно смазывать канаты в местах перегиба (у блоков, барабанов и др.).

Канаты, поступившие с завода-изготовителя с защитным консервационным смазочным материалом, при навеске на кран должны быть очищены от него и смазаны новым соответствующим эксплуатационным смазочным материалом. Для снятия смазочного материала применяют простые методы и устройства — перегретый пар, сжатый воздух, горячую воду, газолин, бензол или бензин. Следует учесть, что канаты после обработки паром или горячей водой для удаления смазочного материала (например, 39у) теряют антикоррозионную защиту и, кроме этого, органический сердечник аккумулирует влагу. Все это отрицательно сказывается на долговечности (работоспособности) канатов, так как без защитного смазочного материала они коррозируют и быстро выходят из строя. Необходимо учесть тот факт, что влажный сердечник усиливает коррозию каната внутри. В связи с этим при снятии консервационного смазочного материала необходимо правильно ориентироваться в выборе метода выполнения указанной работы, а также предусмотреть обязательный эксплуатационный смазочный материал каната. Если нет необходимости в длительном хранении каната после его получения с завода, следует приобретать канаты только с эксплуатационным смазочным материалом (тонкого слоя) и не подвергать их описанной очистке.

При большом объеме работ с канатами (например, в морских и речных портах) следует применять для их очистки и смазывания специальные машины. Экспериментально-производственный завод ВКНИИВОЛТ освоил комплекс оборудования по очистке и смазыванию стальных канатов. От остатков старого смазочного материала, грязи и ржавчины стальные канаты очищают химико-механическим способом, путем погружения их в ванну с моющим раствором МЛ-51 и последующей промывкой в воде. Канат смазывают, погружая его с помощью захвата 1 (рис. 6) в разогретый смазочный материал. Оборудование комплекса состоит из установок для очистки (ванны 2 для очистки, ванны 4 для промывки), пультов 3 и 5 управления и смазывания (ванны 6 для смазывания) и пульта 7 управления. Канат очищают в бухтах. Сменная производительность 1—2 т.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

Рис. 6. Комплекс оборудования ВКНИИВОЛТ для очистки и смазывания стальных канатов

Рис. 7. Установка для снятия с каната консервационного и нанесения на него рабочего смазочного материала каната

Для снятия консервационного и нанесения эксплуатационного смазочного материала можно рекомендовать установку (рис. 62) (ЦНТИ, г. Свердловск). Барабан 1 с канатом устанавливают на раму тягового механизма 2. Конец каната 3 пропускают через все ролики 4 и укрепляют на барабане тягового механизма 7, при этом ролик 4 проходит над ванной 5. Канат через нагретое масло в ванне 6 пропускается дважды, туда и обратно, что обеспечивает качественное снятие ненужного масла. При движении каната обратно ролик опускается в ванну и на канат наносится рабочая смазка, а затем он наматывается на барабан.

Универсальную машину для очистки, смазывания, перематывания и измерения длины канатов выпускает Батайский завод монтажных заготовок Минмонтажспецстроя СССР, стенд для механизированной очистки каната от смазочного материала разработан на Абаканском механическом заводе и внедрен им, а также рядом других предприятий страны.