Стально

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

й канат (рис. 114) свит из прядей 1, каждая из которых состоит из стальных проволок 2. Пряди навивают' вокруг пенькового сердечника 3 или проволоки из более мягкой, чем сами пряди, стали.

Свивка канатов бывает односторонняя (рис. 114, о) и крестовая (рис. 114, б). При односторонней свивке каждая прядь и весь канат свиты в одном направлении. Канаты такой свивки меньше изнашиваются и более гибки, но легко раскручиваются, особенно под нагрузкой. В канате крестовой свивки направление проволок в пряди противоположно направлению прядей в канате, такие канаты раскручиваются значительно меньше. Пряди канатов могут быть свиты из проволок одного диаметра (нормальная структура сечения) или из проволок разного диаметра (комбинированная структура сечения), причем на поверхности расположены проволоки большего диаметра (рис. 114, в и г). Последние сложнее в изготовлении, но более гибкие и долговечнее при работе, связанной с истиранием наружных слоев

каната.

При свивке каната проволоки в прядях соприкасаются друг с другом. По роду касания различают три типа канатов: с точечным касанием — ТК, с линейным касанием — ЛК, с точечным и линейным касанием проволочек в прядях — ТЛК. При изготовлении каната проволоки подбирают одинакового диаметра в отдельных слоях пряди (обозначаются буквой О, например ЛК-0, ТЛК-0), дву)Ь разных диаметров в верхнем слое пряди (обозначаются буквой Р, например, ЛК-Р), разного и одинакового диаметра по отдельным слоям пряди (обозначаются буквами РО, например, ЛК-РО, ТЛК-РО).

На автомобильных кранах применяют стальные канаты двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р из шести прядей с числом проволочек ^каждой пряди 19 и с одним органическим сердечником (конструкция 6 "5< 19 + 1 о. с.) по ГОСТ 2688—69. Реже используют канаты типа ТЛК-0 конструкции 6 х 31 + 1 о. с., так как такие канаты менее износоустойчивы и обладают пониженной прочностью по сравнению с канатами типа ЛК-Р. Канаты типа ТК устанавливают только в системах управления краном.

Кроме того, стальные канаты разделяются на раскручивающиеся и нераскручивающиеся, последние особенно необходимы для грузовых полиспастов кранов с большой высотой подъема крюка.

Рисунок: Стальные канаты шестипрядные односторонней (а) и крестовой (б) свивки и сечения канатов нормальной (в) и комбинированной (г) стркутуры.

1 -  пряди канат 2 – проволоки 3 - сердечник

в)        	                                 г)