Приборы диагностики каната. Для предупреждения аварий в последнее время проводят электромагнитный контроль технического состояния подъемного каната (рис. 1) без снятия последнего с крана. Электромагнитный контроль каната, находящегося в эксплуатации, позволяет выявить простым способом поперечные трещины в проволоках от усталости металла с момента их появления. Это позволяет не только предупредить аварию, но и своевременно выявить причины, приводящие к преждевременному изнашиванию каната.

Возможность своевременного устранения факторов, снижающих долговечность, дает возможность вновь установленным канатам работать с большим сроком службы.

Контроль действительного состояния стальных канатов по всей длине с учетом уменьшения площади поперечного сечения проволок, механического изнашивания и коррозии можно осуществить отечественными приборами НИСК-3 и НИСК-5 (для оцинкованных - к

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

анатов), изготовляемыми Конотопским электромеханическим заводом «Красный металлист». Для измерения числа обрывов проволок в канатах можно использовать дефектоскоп ДСКУ. В комплекты обоих приборов входят индуктивные датчики и регистрирующие приборы.

Прибор «Поиск-1» (Воронежский лесотехнический институт) предназначен для определения числа оборванных проволок по всей длине стального каната диаметром 14—32 мм при скорости его движения 0,25—1 м/с (напряжение 220В, частота 50 Гц). Прибор фиксирует обрывы толстых и тонких проволок с учетом поправочного коэффициента.

Для определения степени абразивного износа канатов можно рекомендовать метод (способ) и прибор, разработанные в Ждановском металлургическом институте с помощью прибора для определения степени износа канатов.

Для ремонта выполнения работ по ремонту и сращиванию канатов применяются такелажные инструменты (свайка, марка, киянок и др.).